MEIC. Decreto 37.341-MEIC. RTCR 452: 2011. Barras y alambres de acero de refuerzo para concreto. Especificaciones. Alcance N. 152. LG No. 197, 11-10-12.

http://alcance.gaceta.go.cr/pub/2012/10/11/ALCA152_11_10_2012.pdf

Decreto Ejecutivo Nº 37341-MEIC

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

Y LA MINISTRA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

En uso de las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la

Constitución Política; los artículos 27 inciso 1) y 28 inciso 2, acápite b) de la Ley General de

Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978; la Ley Uso Exigido Sistema

Internacional Unidades Medida "SI" Métrico Decimal, Ley Nº 5292 del 9 de agosto de 1973; la

Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley Nº 7472 del 20 de

diciembre de 1994; la Ley Aprobación del Acta Final en que se incorporan los resultados de la

Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Ley Nº 7475 del 20 de

diciembre de 1994; la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, Ley Nº 8279 del 2 de mayo de

2002 y la Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ley Nº 6054 del 14

de junio de 1977.

CONSIDERANDO:

1º─ Que es función esencial del Estado velar por la seguridad de la vida y la salud de sus habitantes.

2º─ Que el proceso de apertura comercial que experimenta el país tiende a generar una mayor

competencia entre los productos que se ofrecen en el mercado, tanto de fabricación nacional

como importada y por ello es necesario proteger al consumidor contra prácticas que puedan poner

en riesgo su seguridad.

3º─ Que el Estado debe tomar las medidas que correspondan para garantizar a los consumidores,

el acceso a productos industriales que cumplan con las características técnicas y de seguridad

reconocidas internacionalmente, máxime en aquellos casos cuando se trate de productos que de

no ajustarse con los parámetros de la calidad y seguridad requeridos, podrían poner en riesgo la

vida de las personas y la población en general.

4°─ Que mediante Decreto Ejecutivo N° 37070-MIVAH-MICIT--MOPT, se dicta el “Código

Sísmico de Costa Rica 2010”, el cual obliga ante la alta sismicidad del país a que las barras de

acero cumplan con requerimientos específicos de seguridad en la construcción, por lo que se hace

necesario derogar el Reglamento Técnico denominado “Norma Oficial de Barras Acero para

Hormigón Armado Concreto”, Decreto Ejecutivo N° 12666-MEIC,con el propósito de emitir una

nueva regulación que contribuya a garantizar la calidad de las barras de acero, así como la

seguridad de la población costarricense.

Por tanto,

DECRETAN:

Artículo 1º— Aprobar el siguiente Reglamento Técnico:

RTCR 452: 2011 Barras y Alambres de Acero de Refuerzo para Concreto. Especificaciones

1. OBJETIVO

Este reglamento técnico tiene por finalidad:

1. 1 Establecer las características y especificaciones técnicas para las barras y alambres de acero

utilizadas como refuerzo de concreto.

1. 2 Garantizar que los productos de acero comercializados en el país cumplan con las

características y especificaciones técnicas a efecto de salvaguardar la vida y la integridad

humana.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente reglamento se aplica a las barras y alambres de acero de construcciones indicadas a

continuación, que se fabriquen en el país o se importen para su comercialización en el territorio

nacional:

Producto Clasificación

Arancelaria

Descripción según Arancel

72.13.10.00.00 Con muescas, cordones, surcos o relieves,

2.1 Barras de acero al carbono lisas producidos en el laminado.

y corrugadas.

72.14.20.00.00

Con muescas, cordones, surcos o relieves,

producidos en el laminado o sometidas a torsión

después del laminado.

72.13.10.00.00 Con muescas, cordones, surcos o relieves,

2.2 Barras de acero de baja aleación, producidos en el laminado.

lisas y corrugadas.

72.14.20.00.00

Con muescas, cordones, surcos o relieves,

producidos en el laminado o sometidas a torsión

después del laminado.

2.3 Alambres de acero al carbono 72.15.50.00.10

grafilado. 72.15.90.00.10

Cilíndricas lisas o corrugadas, con muescas,

cordones, surcos o relieves.

3. REFERENCIAS

Este reglamento técnico se complementa con el siguiente Decreto Ejecutivo:

Decreto Ejecutivo N° 37070-MIVAH-MICIT-MOPT, Código Sísmico de Costa Rica 2010,

publicado en el Alcance N° 94 de La Gaceta N° 136 del 13 de julio de 2012 o su versión vigente.

4. DEFINICIONES

Los términos utilizados en la industria del acero para refuerzo de concreto aplicados en este

reglamento técnico se definen a continuación:

4.1 acero: Productos férreos deformables en caliente y en frío y cuyo contenido de carbono es

inferior al 1,9%.

2

4.2 alambre de acero al carbono grafilado: Cualquier alambre de acero grafilado, trabajado en

frío, que se utiliza como refuerzo en construcciones de concreto, cuya superficie posee

corrugaciones que impiden el movimiento longitudinal del alambre en dicha construcción.

4.3 barra de acero al carbono: Barra de acero que está conforme con una especificación que

prescribe un límite máximo, por análisis de calor, en porcentaje de masa de no más que: 2,00 para

carbono y 1,65 para manganeso, pero no prescribe un límite mínimo para cromo, cobalto,

molibdeno, níquel, tungsteno, vanadio, zirconio o niobio (colombio).

4.4 barra de acero corrugada: Barra cilíndrica de acero con corrugaciones, prevista para ser

usada como refuerzo en construcciones de concreto reforzado.

4.5 barra de acero de baja aleación: Barra de acero que no es de acero al carbono y que

tampoco está libre de intersticios, que está de acuerdo con una especificación que requiere que el

mínimo contenido de cada elemento especificado de la aleación sea menor que el límite aplicable

en la definición de la aleación de acero.

4.6 barra de acero lisa: Barra de acero cilíndrica sin protuberancias.

4.7 cordón: Protuberancia longitudinal sobre una barra corrugada.

4.8 corrugaciones: Protuberancias transversales sobre una barra corrugada.

4.9 dimensión nominal: Es la dimensión que se asigna a cada una de las barras o alambres

según el valor redondeado o aproximado que se utiliza como guía para describir las dimensiones

de una barra de acero.

4.10 elongación: Es el incremento de la longitud de control de un cuerpo sometido a una fuerza

de tracción, referenciado a una longitud de control en el cuerpo. Usualmente, la elongación se

expresa como un porcentaje de la longitud de control original.

4.11 ensayo de doblado: Método de prueba que consiste en doblar un espécimen o muestra de

material hasta cierto ángulo y observar si aparecen grietas o fisuras.

4.12 ensayo de tracción: Método de prueba en el cual un espécimen o material se somete a la

acción de dos fuerzas opuestas que tienden a alargarlo con el fin obtener sus propiedades

mecánicas.

4.13 esfuerzo de fluencia: Esfuerzo ingenieril en el cual por convención, se considera que la

elongación plástica empezó. Este esfuerzo puede ser especificado en términos de a) una

desviación especifica de la relación lineal entre el esfuerzo y la deformación, b) una extensión

total específica alcanzada o c) máximo o mínimo esfuerzo ingenieril medido durante una fluencia

discontinua.

4.14 esfuerzo de fluencia nominal: Esfuerzo ingenieril en el cual por convención, se considera

que la deformación plástica del material ha comenzado.

4.15 grado: Se refiere al esfuerzo de fluencia nominal.

4.16 masa nominal: Es la masa de alambre o barra de acero de un metro de longitud que se

obtiene con el área nominal y la densidad del acero (7800 kg/m3).

4.17 resistencia a la tracción: Máximo esfuerzo en tensión que un material es capaz de soportar.

5. ESPECIFICACIONES PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD

Las barras y los alambres de acero para refuerzo de concreto deben cumplir con las

especificaciones técnicas contenidas en las normas que se detallan en la Tabla 1:

3

Tabla 1.Especificaciones técnicas que deben cumplir las barras y alambres de acero para

refuerzo de concreto.

Referencia

Nombre de la especificación Barras de acero al

carbono lisas y

corrugadas

Barras de acero

de baja aleación

lisas y corrugadas

Alambres de acero

al carbono

grafilado

1. Materiales y fabricación INTE 06-09-01,

punto 5

INTE 06-09-02,

punto 5

INTE 06-09-03,

punto 5

2.Composición Química INTE 06-09-01,

punto 6

INTE 06-09-02,

punto 6 NA

3.Requisitos para corrugaciones INTE 06-09-01,

punto 7

INTE 06-09-02,

punto 7

INTE 06-09-03,

punto 6

4.Números de designación de barras lisas y

corrugadas, masas nominales, dimensiones

nominales y requisitos de corrugaciones

Tabla 1 de

INTE 06-09-01(1)

Tabla 1 de

INTE 06-09-02

Tabla 1 y 2 de

INTE 06-09-03

5. Requisitos de Tracción Tabla 2 de

INTE 06-09-01

Tabla 2 de

INTE 06-09-02

Tablas 3 y 4 de

INTE 06-09-03

6.Requisitos de Doblez Tabla 3 de

INTE 06-09-01

Tabla 3 de

INTE 06-09-02

Tabla 5 de

INTE 06-09-03

INTE 06-09-01,

punto 11

INTE 06-09-02,

punto 10

INTE 06-09-01,

punto 11: diámetro

< 9.5 mm ASTM A

510M

INTE 06-09-02,

punto 10: diámetro

< 9.5 mm ASTM A

510M

7. Variación Admisible en masa:

a. Barras Corrugadas

b. Barras lisas

c. Barras lisas

INTE 06-09-01,

punto 11: diámetro

> 63.5 mm ASTM

A 6M

INTE 06-09-02,

punto 10: diámetro

> 63.5 mm ASTM

A 6M

INTE 06-09-03,

punto 9

(1) Para efectos de este Reglamento se exceptúa la designación de la barra de acero N° 2.

6. ENSAYOS PARA EVALUAR LA CONFORMIDAD

6.1. Para evaluar la conformidad de las barras y los alambres de acero de refuerzo para concreto,

deben efectuarse los ensayos establecidos en las normas INTE 06-09-04 e INTE 06-09-05.

Adicionalmente para la determinación de las mediciones de corrugaciones, se debe efectuar el

ensayo establecido de acuerdo con la Tabla 2:

4

Tabla 2. Métodos de ensayo para las barras y los alambresde acero para refuerzo de

concreto.

Barras de acero al

carbono lisas y

corrugadas

Barras de acero

baja aleación lisas y

corrugadas

Alambre de acero

al carbono

grafilado

Ensayo para

dimensiones

Medición de

corrugaciones y

deformaciones

INTE 06-09-01,

punto 8

INTE 06-09-02,

punto 8

INTE 06-09-03,

punto 7

Nota: Al productor no se le exige el ensayo de resistencia del límite de fluencia para el

caso de alambres de acero al carbono grafilado, pero es responsable de suministrar un

producto que cumpla el límite estipulado en la Tabla 3 de la norma INTE 06-09-03.

6.2. En cuanto al número de ensayos, reensayos e informe de ensayo, serán conformes a los que

establezcan las respectivas normas de especificaciones técnicas para estos productos.

7. REQUISITOS DE MARCADO

7.1. Cada fabricante debe colocar en la superficie de la barra, los símbolos de su sistema de

marcado.

7.2. Todas las barras corrugadas definidas en este reglamento, deben ser identificadas por un

conjunto distintivo de marcas legibles grabadas sobre la superficie de un lado de la barra en el

siguiente orden:

7.2.1. Punto de Origen—Letra o símbolo establecido como la designación del fabricante.

7.2.2. Designación de tamaño—Número arábigo correspondiente al número de designación de

la barra según el punto 4 de la Tabla 1 de Especificaciones técnicas que deben cumplir las barras

y alambres de acero para refuerzo de concreto, según corresponda a:

7.2.2.1 Barras de acero al carbono lisas y corrugadas.

7.2.2.2 Barras de acero de baja aleación lisas y corrugadas.

7.2.3. Tipo de Acero—Una letra “S” indicando que la barra fue producida según la norma

INTE 06-09-01o la letra “W” para las barras de Grado 60 que cumplen con la norma INTE 06-

09-02.

7.2.4. Designación de esfuerzo de fluencia mínima— Para expresar la designación del grado,

esta se realizará de la siguiente forma:

7.2.4.1 Para barras de Grado 40 no se requiere ninguna designación de marca.

7.2.4.2 Para barras de Grado 60, la designación puede ser un “60” o una línea longitudinal

continua individual a través de al menos de cinco espacios desplazados desde el centro del lado

de la barra.

7.2.4.3 Para barras de Grado 75, la designación puede ser un “75” o dos líneas longitudinales

continúas a través de al menos cinco espacios desplazados en cada dirección desde el centro de la

barra.

5

7.3. Todas las barras lisas y los alambres de acero al carbono grafilados, definidos en este

reglamento, deben ser identificadas por medio de una etiqueta en el embalaje o paquete, con los

puntos descritos en los apartados 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 y 7.2.4.

7.4. Los productos que estén certificados con marcas de conformidad de producto, podrán

mostrar dicha marca ya sea en el producto como tal, en etiquetas o empaques antes de ser

incorporados en el mercado nacional.

8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD.

8.1. Los productores nacionales y los importadores deben asegurar que las barras y alambres de

acero que comercialicen cumplan con los requisitos técnicos que dicta este reglamento técnico.

Para evaluar la conformidad del cumplimiento del presente reglamento técnico, los productores

nacionales y los importadores deberán utilizar alguno de los siguientes instrumentos de

evaluación:

8.1.1 Certificado de Conformidad de Producto

Este esquema está basado en ensayos, evaluación y vigilancia de sistemas de calidad, además de

la vigilancia continua de los productos provenientes de la fabricación, del mercado o ambos de

acuerdo con los requisitos especificados en este reglamento técnico y que son evaluados para

determinar su conformidad.

Este esquema de certificación incluye la implementación de las siguientes etapas:

a) El organismo de certificación solicita muestras de producto.

b) Determinación de las características relevantes del producto mediante ensayos (ISO/IEC

17025) o evaluación.

c) Auditoria inicial del proceso de producción y el sistema de calidad.

d) Revisión del informe de ensayos o evaluación.

e) Atestación de la conformidad.

f) Emisión de una licencia para utilizar los certificados o las marcas en los productos.

g) Vigilancia del proceso de producción o del sistema de calidad o ambos.

h) Vigilancia mediante el ensayo o inspección de muestras de la fábrica, del mercado abierto, o

ambos.

8.1.2 Certificación de Conformidad por Lote. Este sistema incluye el ensayo; se evalúa la

conformidad sobre muestras del producto. El muestreo puede ser o no estadísticamente

significativo de la totalidad de la población del producto.

Este esquema de certificación incluye la implementación de las siguientes etapas:

a) muestras solicitadas por el organismo de certificación;

b) determinación de características por medio de ensayos/pruebas o evaluación;

c) evaluación del informe de ensayo o de la evaluación;

d) decisión.

En el caso del certificado por cada lote producido para el mercado nacional o importado se debe

aportar copia del certificado de producto del lote específico.

6

8.2. Para ambos casos indicados en 8.1, los Certificados de Conformidad deben ser emitidos por

un Organismo de Certificación de tercera parte acreditado por el Ente Costarricense de

Acreditación (ECA) o por una entidad acreditadora reconocida por el ECA mediante un acuerdo

de reconocimiento mutuo o acreditado ante una entidad acreditadora que posea reconocimiento

multilateral, para los alcances requeridos en este Reglamento.

9. PROCEDIMIENTO PARA LA DEMOSTRACIÓN DE LA CONFORMIDAD.

9.1. Los productores nacionales y los importadores tienen la obligación de demostrar la

conformidad con el presente reglamento técnico y para ello deberán cumplir con las siguientes

disposiciones:

9.1.1. Previo a la colocación del producto en el mercado:

9.1.1.1. Tanto los productores como importadores de los productos sujetos a este reglamento

técnico, previo a su comercialización en el mercado nacional deben presentar evidencia que

demuestre su cumplimiento mediante el procedimiento de evaluación de conformidad, para lo

cual se deberá utilizar el formato de Declaración de Cumplimiento indicado en el Anexo A.

9.1.1.2. En el caso de productos a importar o nacionalizar, los importadores deberán demostrar

ante la Dirección General de Aduanas, el cumplimiento de los requerimientos técnicos

establecidos en este reglamento técnico, por medio de la Declaración de Cumplimiento.

9.1.1.3. En el caso de productos nacionales, los productores deben realizar y mantener en sus

archivos la Declaración de Cumplimiento.

9.1.1.4. La Declaración de Cumplimiento deberá estar sustentada en los resultados de

evaluación de la conformidad de acuerdo con los esquemas señalados en el numeral 8.1 y la

vigencia de dicha Declaración será equivalente a la establecida en los documentos que la

sustentan.

9.1.1.5. El ECA deberá indicar que ha otorgado su aprobación, agregando el número

consecutivo, firma y sello en la Declaración de Cumplimiento.

NOTA: La presencia de dicho sello no debe interpretarse como que el ECA ha emitido criterio

sobre la veracidad de los resultados contenidos en el certificado.

9.1.1.6. Los certificados de evaluación de la conformidad emitidos por Organismos de

Evaluación de Conformidad (OEC) acreditados deberán contener la información indicada en la

norma de acreditación correspondiente a la actividad de evaluación de la conformidad.

Asimismo, se podrá anexar cualquier otra información que el declarante considere de interés.

9.1.2. Posterior a la colocación del producto en el mercado:

9.1.2.1. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) verificará de manera

aleatoria en el mercado el cumplimiento de las especificaciones contenidas en este reglamento

técnico.

9.1.2.2. El MEIC para realizar vigilancia de los productos en el mercado, podrá contratar

Organismos de Evaluación de Conformidad públicos o privados debidamente acreditados por el

ECA o con acreditación reconocida por el ECA, para que realicen inspecciones, ensayos o

verificaciones en el mercado.

7

9.1.2.3. Los organismos indicados en el punto anterior contarán con investidura oficial para

verificar en los puntos de venta el cumplimiento de lo dispuesto en este procedimiento, para ello

pueden:

a. Requerir, previa solicitud, la documentación que sustenta la declaración de conformidad

respectiva.

b. Tomar muestras para efectuar ensayos relativos a la evaluación de la conformidad indicados

en el presente reglamento técnico.

c. Solicitarle al productor nacional, importador o su agente o agencia de aduanas, la información

de toda aquella documentación que sustentó la evaluación de conformidad de sus mercancías,

sean estas de producción nacional o importadas.

9.1.2.4. Se aceptarán como equivalentes para efectos de homologación, las Declaraciones de

Cumplimientos basadas en normas ASTM A615 y ASTM A 706. En el caso de la ASTM A 615,

grado 40 y grado 60, se deben cumplir con:

a) El esfuerzo real de cedencia no sobrepasa el esfuerzo especificado en más de 1250

kg/cm2.

b) La relación de la resistencia última en tracción y el esfuerzo de cedencia real no es

inferior a 1,25.

10. OTRAS OBLIGACIONES

10.1 Será responsabilidad del importador informar al Ministerio de Economía, Industria y

Comercio que cuenta con la Declaración de Cumplimiento y los documentos que la soportan y

que son exigidos por el presente reglamento técnico, asimismo, deberá conservar copia de dicha

declaración por un periodo no menor de 5 años.

10.2 Con el fin de constatar la validez de los Certificados de Conformidad aportados, el MEIC,

podrá solicitar copia de dichos documentos, sea al productor nacional, al importador o al agente

de aduanas que representa a este último.

11. CONCORDANCIA

El presente reglamento coincide básicamente con:

11.1. Norma INTE-06-09-01. Barras de acero al carbono, liso y corrugado, para refuerzo de

concreto.

11.2. Norma INTE 06-09-02. Especificación normalizada para barras de acero de baja aleación

lisas y corrugadas para refuerzo de concreto.

11.3. Norma INTE 06-09-03. Especificación para alambrón deformado para refuerzo de

concreto.

11.4. Norma INTE 06-09-04. Método de Ensayo de Tracción para barras de acero al carbono.

11.5. Norma INTE 06-09-05. Método de Ensayo de Doblado para barras de acero al carbono.

11.6. ASTM A 615: Standard Specification for Deformed and Plain Carbon-Steel Bars for

Concrete Reinforcement, siempre y cuando para grado 40 y grado 60:

a. El esfuerzo real de cedencia no sobrepasa el esfuerzo especificado en más de 1250 kg/cm2.

b. La relación de la resistencia última en tracción y el esfuerzo de cedencia real no es inferior a

1,25.

11.7. ASTM A 706: Standard Specification for Low-Alloy Steel Deformed and Plain Bars for

Concrete Reinforcement.

8

12. BIBLIOGRAFÍA.

12.1. Costa Rica. Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. INTE 06-09-01. Barras de acero

al carbono, liso y corrugado, para refuerzo de concreto. 2010.

12.2. Costa Rica. Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. INTE 06-09-02. Especificación

normalizada para barras de acero de baja aleación lisas y corrugadas para refuerzo de concreto. 2010.

12.3. Costa Rica. Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. INTE 06-09-03. Especificación

para alambrón deformado para refuerzo de concreto. 2010.

12.4. Costa Rica. Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. INTE 06-09-04. Método de

Ensayo de Tracción para barras de acero al carbono. 2010.

12.5. Costa Rica. Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. INTE 06-09-05. Método de

Ensayo de Doblado para barras de acero al carbono. 2010.

12.6. Costa Rica. MIVAH, MICIT, MOPT. Decreto Ejecutivo 37070. Código Sísmico de Costa

Rica 2010. 2012.

Anexo A

(NORMATIVO)

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

.......................................................................

(NOMBRE DEL EMISOR)

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto: (NOMBRE, TIPO O

MODELO, N DE LOTE, DE MUESTRA O DE SERIE, SEGÚN SEA EN EL CASO,

PROCEDENCIA), incluido en la fracción arancelaria (Clasificación arancelaria a DIEZ

DÍGITOS) al que se refiere esta declaración, cumple con el (los) reglamento(s) técnico(s)

costarricense (s): (TITULO Y NÚMERO DEL REGLAMENTO TECNICO vigentes), según

publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° (…) de (FECHA DE PUBLICACION).

LUGAR Y FECHA:

____________________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA:

___________________________________

(SELLO DE LA COMPAÑÍA)

Dirección para notificaciones: (EN COSTA RICA)

......................................................................................................

PARA USO EXCLUSIVO DEL ECA

Nº CONSECUTIVO FIRMA FECHA DE VIGENCIA

NOMBRE DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO SELLO DEL ECA

9

10

Artículo 2º—Sanciones por incumplimiento.

La responsabilidad civil, penal o fiscal originada por la inobservancia de las disposiciones

contenidas en el presente reglamento, serán las que determinen las disposiciones legales vigentes

y recaerá en forma individual en los fabricantes, importadores y comercializadores que brindaron

información de las mercancías objeto del presente reglamento técnico.

El incumplimiento a las disposiciones establecidas en este Reglamento, dará lugar a la aplicación

de las sanciones y medidas especiales que señala la Ley de Promoción de la Competencia y

Defensa Efectiva del Consumidor, Ley Nº 7472 del 20 de diciembre de 1994, en respeto al

debido proceso y derecho a defensa al administrado.

Artículo 3°—Costos de la verificación.

El costo de los servicios que genere la aplicación del presente Reglamento, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva

del Consumidor y el artículo 142 del Reglamento a esta Ley, los deberá cubrir el infractor.

Artículo 4°— Derogación.

Se deroga el Decreto Ejecutivo N° 12666-MEIC del 25 de mayo de 1981, Norma Oficial de

Barras de Acero para Hormigón Armado Concreto, publicado en La Gaceta N° 114 del 16 de junio de 1981.

TRANSITORIO ÚNICO: Para efectos de las disposiciones señaladas en relación con la

obligatoriedad de la presentación de la Declaración de Cumplimiento, según el punto 9.1.1.2

anterior, el MEIC en coordinación con la Dirección General de Aduanas del Ministerio de

Hacienda establecerá el mecanismo mediante el cual se defina esta condición. Sin detrimento de

lo anterior, tanto productos nacionales como importados, deberán contar con copia de dicha

documentación en sus archivos, para el momento en que la autoridad competente requiera

verificar el cumplimiento de este Decreto.

Artículo 5°— El presente Reglamento Técnico entrará en vigencia 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República. —San José, a los treinta y un días del mes de agosto del

dos mil doce.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Economía, Industria y Comercio, Mayi

Antillón Guerrero.—1 vez.—O. C. Nº 16150.—Solicitud Nº 111-210-00010.—C-441690.—

(D37341-IN2012097515).